**調達要求番号：**

|  |
| --- |
| 陸　上　自　衛　隊　仕　様　書 |
| 物 品 番 号 | ＭＳＹ７１０００００００１ | 仕　様　書　番　号 |
| 粉末自動充填包装機用分包紙 | ＥＭ－Ｔ１３０７３７Ｂ |
| 防衛大臣承認 | 　　　　年　　月　　日 |
| 作　　　　成 | 令和　元年　９月　３日 |
| 変　　　　更 | 令和　３年１１月１８日 |
| 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

**1　総則**

**1.1　適用範囲**

　この仕様書は，関東補給処用賀支処において使用する吸湿フィルムシートについて規定する。

**1.2　用語及び定義**

　この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

**1.3　引用文書**

　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**a)　規格**

　　**ＪＩＳ Ｚ １７０２**　　　　　　包装用ポリエチレンフィルム

　　**ＮＤＳ Ｚ ８２０１**標準色

**b)　仕様書**

　　**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**c)　法令等**

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年４月２６日法律第４８号）（以下，“資源有効　　利用促進法“という。）

**2　製品に関する要求**

**2.1**　**材料・構造**

　材料及び構造は，**図1**によるものとし，多層フィルムとする。

**単位**　ｍｍ

ＰＥＴ

ＤＬ

ＡＬ

吸湿ＰＥ

最上層

最下層

ＤＬ

**図1－材料・構造（断面図）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 材料 | 厚さ | 記号 |
| １ | ポリエステル | ０．０１２ | ＰＥＴ |
| ２ | ドライラミネート | － | ＤＬ |
| ３ | アルミニウム | ０．００７ | ＡＬ |
| ４ | ドライラミネート | － | ＤＬ |
| ５ | 吸湿ポリエチレンポリ | ０．０６ | 吸湿ＰＥ |
| **注記**　厚さの許容差は，**ＪＩＳ Ｚ １７０２**の**表3**による。 |

**図1－材料・構造（断面図）（続き）**

**2.2　寸法**

　寸法は，次による。

**a)**　巻取りフィルムの寸法は，幅が１２０ ｍｍ，長さが５００ ｍ以上とするほか，**図2**による。

**b)**　巻しんの寸法は，幅１２０ ｍｍ，内径φ７６．２ ｍｍ，厚さ７ ｍｍ（許容差，各±２ ％）とし，潰れや変形がないものとする。

**2.3　印刷**

　印刷は,次による。

**a)**　印刷は，下地色（ベタ印刷），ＯＤ色及び文字色（黒色）の３色印刷とする。

なお，ＯＤ色は，**ＮＤＳ Ｚ ８２０１**の色番号１３１４（ＯＤ色　７．５Ｙ　３／１）を標準とする。

**b)**　印刷の内容は，**図2**をエンドレス印刷するものとし，ピッチは，１２０ ｍｍを標準とする。

**2.4　性能等**

　吸湿能力は，３ ｇ／ｍ２以上とする。

**2.5　外観**

　外観は，きず，汚れなどの欠点がなく，仕上げが良好なものとする。

**3　品質保証**

　監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**4　出荷条件**

**4.1　包装**

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

**4.2　包装の表示**

　包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

**5　その他の指示**

**5.1　承認用図面等**

　契約の相手方は，製造に先立ち，承認用図面３部及び承認用見本１個を契約担当官等に提出し，仕上げ，構造及び外観について承認を得なければならない。ただし，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**6.6**に該当する場合は，承認用図面等を省略することができる。

**5.2　提出書類**

　提出書類は，**図3**によるものとし，納品書に添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，**図3**の該当欄に斜線を付すものとする。

**5.3　仕様書に関する疑義**

　この仕様書に関する疑義は，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**8.3**による

**単位**　ｍｍ



ａ）

Ｆ

ｃ）

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 記号 | 書体ｂ） | ポイント |
| Ａ | ゴシック　ＭＢ１０１　Ｈｅａｖｙ | ２６．２ |
| Ｂ | ゴシック　ＭＢ１０１　Ｍｅｄｉｕｍ | １４ |
| Ｃ | ８．７３ |
| Ｄ | ８ |
| Ｅ | ９ |
| Ｆ | ７ |

**注記1**　寸法の許容差は，**ＪＩＳ Ｚ １７０２**の**表5**による。

**注記2**　シール幅は，１０ ｍｍを標準とする。

**注**ａ）　 資源有効利用促進法に基づく，プラスチック製容器包装の識別マークとする。

　ｂ)　 この図に示す書体を標準とする。

　ｃ)　 光電管５ ｍｍ×８ ｍｍ

**図2－寸法・印刷**

納　入　品　証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

契約番号

調達要求番号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |

・

・

・

納入品は，上記内容に相違ありません

（和暦）　　　年　　　月　　　日

**図3－納入品証明書**